J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

tel./fax 033/7796266, 7796267

­­­­­­­­­­­­

**Technický list výrobku**

**( 30/09/13 UB )**

**Výrobok: Lepiaca malta UNIVER BAU pórobetón**

 **Tenkovstvová murovacia malta M 5**

**Charakteristika:** Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou maximálneho zrna 0,35 mm.

**Použitie :** Určená je na lepenie pórobetónových tvárnic stien a výplňového muriva. Lepiacu maltu je možné taktiež použiť na spájanie keramických a betónových tvárnic, vyspravenie nerovností podkladov a povrchov, na uloženie sklotextilnej mriežky pod povrchovú úpravu. Malta sa nanáša zubovou stierkou 3 mm (presné tvárnice), resp. 6 až 10 mm (nepresné tvárnice).

**Technické údaje:** Objemová hmotnosť - min. 1500 kg/m3

Objemová stálosť - koláčková skúška bez trhlín a zakrivenia

Pevnosť v ťahu pri ohybe : min. 1,5 N/mm2

Pevnosť v tlaku : min. 5 N/mm2

Čas spracovateľnosti : min. 30 minút

Maximálne normové zrno : 2 mm

Výdatnosť: cca 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm

**Spracovanie:** Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve

cca 0,25 l/kg –0, 27 l/kg zmesi, dokonale sa premieša (doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke) tak, aby vznikla dokonale homogénna hmotza a nechá sa odležať 5 - 10 minút. Opäť sa premieša a môžno ju nanášať na pripravený povrch.

Z praktického hľadiska je spracovateľnosť malty cca 2,5 hod.

 Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod + 5°C a prevýšiť +25°C. V prípade nižšej teploty platí „Technické riešenie v chladnom prostredí “.

**Balenie** Suchá lepiaca maltaje balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 25 kg

**a skladovanie:** ukladaná na paletách á 1,20 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.

**Kvalita:** Kvalita výrobkov overovaná v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava - **CЄ - 13**

##### Bezpečnostné Lepiaca malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať

**a hygienické**  respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť po-

**opatrenia:** kožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.