J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

tel./fax 033/7796266, 7796267

___________________________________________________________________

Technický list výrobku

( 30/09/13/UB )

Výrobok:		Lepiaca malta UNIVER BAU  TOP Flex

C2T – normálne tuhnúca cementová malta so zníženým sklzom

Charakteristika:          Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,7 mm.

Použitie :                         Určená  je na spevňovanie povrchov, vyrovnanie menších nerovností, lepenie obkladov a dlažieb -keramických, betónových, kamennných, tehlových apod. v exteriéri a interiéri, na podlahové kúrenie, na lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vlny a na stierkovanie sklotextilnej výstuže. Malta sa nanáša na pripravený podklad zubovou stierkou podľa rovinnosti, typu obkladu a dlažby 3 mm, resp. 6 mm.

Technické údaje: 	Objemová hmotnosť -                                                      min. 1500 kg/m3

Sklz :                                                                                max. 0,5 mm

Prídržnosť k betónu   - počiatočná :                                 min. 1N/mm2

- po ponorení do vody :                 min. 1 N/mm2

- po uložení pri vyššej teplote :     min. 1 N/mm2

Doba zavädnutia (prídržnosť ťahom) po 20 minútach :   min. 0,5 N/mm2

- Výdatnosť:                 - obklad 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm

- - dlažba 4-6 kg/m2 pri hrúbke 6 mm

Spracovanie:	Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve

0,24 - 0,25 l/kg zmesi, dokonale sa premieša  (doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke) a nechá sa odležať 5-10 minút.  Opäť sa premieša a možno ju nanášať na pripravený povrch.

Teplota prostredia nesmie klesnúť pod + 5° C.

Balenie 	Suchá lepiaca malta je balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 25 kg

a skladovanie:	ukladaná na paletách á 1,05 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.

Kvalita:	Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné  	Lepiaca malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať

a hygienické 		respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť po-

opatrenia:	kožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.