J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

_____________________tel./fax 033/7796266, 7796267_____________________

Technický list výrobku

( 11/11/13 UB )

Výrobok:		Lepiaca malta UNIVER BAU zateplenie

Charakteristika:          Priemyselne vyrábaná suchá lepiaca malta s využitím prírodných materiálov, kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného zrna 0,35 mm.

Použitie :                         Určená  je na lepenie fasádnych izolačných dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny pri dodatočnom  mechanickom  kotvení  hmoždinkami, na uloženie výstužnej mriežky zo sklotextílie, vyrovnanie nerovností povrchov a zachytenie stavebných profilov pri tepelnej ochrane povrchov.

Malta sa  nanáša súvisle po okraji, v strede 2-3 x terčíkovito formou koláčikov, príp. po celej ploche.  Na zachytenie výstužnej mriežky sa nanáša hladidlom v hrúbke min. 3 mm. Po zatlačení zubovou stierkou sa povrch zahladí. Lepidlo je súčasťou zatepľovacieho systému FASADEN UNIVER BAU klasik, minerál, podľa ETAG 004.

Technické údaje: 	Objemová hmotnosť -                       		 min. 1500 kg/m3

Pevnosť v ťahu pri ohybe :             			 min. 3 N/mm2

Pevnosť v tlaku :                               		 min. 10 N/mm2

Prídržnosť  k podkladu - betónu  :     		min. 0, 25 N/mm2

Prídržnosť k tepelnému izolantu :  - polystyrén -        min. 0,08 N/mm2

- - minerálna vlna - min. 0,08 N/mm2

- ( resp. porušenie v izolante)

- Mrazuvzdornosť :  - prídržnosť malty k izolantu -      min. 0,08 N/mm2

- (resp. porušenie v izolante)

- Paropriepustnosť- faktor difúzneho odporu :               max 30

- Výdatnosť:                                                                    1 až 1,5 kg/m2 pri hrúbke 1 mm

Spracovanie:	Lepiaca malta sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve

cca  0,22 l/kg – 0,24l/kg zmesi (podľa povahy práce a savosti podkladu), dokonale sa premieša - doporučuje sa aktívne miešanie vŕtačkou so špirálovou vrtuľou, resp. v miešačke a nechá sa odležať 3-5 minút.  Opäť sa premieša a možno ju nanášať na pripravený povrch  (tehla, pórobetón,  betón,  polystyrén, minerálna vlna, sieťka).

Technologická prestávka po sieťkovaní je pri bežných podmienkach min. 2 dni. Dopručuje sa test zrelosti povrchu.

Teplota prostredia nesmie klesnúť pod + 5C a presiahnuť + 30C.

Balenie 	Suchá lepiaca malta je balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 25 kg

a skladovanie:	ukladaná na paletách á 1,05 t s dobou skladovateľnosti 12 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.

Kvalita:	Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné  	Lepiaca malta v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba používať

a hygienické 		respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť po-

opatrenia:	kožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.